ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ

Бабанлы М.Б.

Институт Катализа и Неорганической Химии НАН Азербайджана, Баку

Babanly_mb@rambler.ru

Начало XXI века ознаменовалось открытием нового уникального класса функциональных материалов - топологических изоляторов (ТИ) [1]. Эти вещества, будучи изоляторами или полупроводниками в объёме, обладают бесщелевыми состояниями на поверхности, в результате чего возникает спин-поляризованный ток, протекающий практически без потерь энергии. Благодаря своим необычным функциональным свойствам, ТИ чрезвычайно привлекательны для разнообразных практических применений, начиная от спинтроники и квантовых расчетов, кончая медициной и системами безопасности[1-3].

В настоящее время в качестве ТИ, в основном, исследуются слоистые соединения Bi2Se3, Bi2Te3, Sb2Te3 со структурой тетрадимита [2-5], некоторые тройные соединения с аналогичной структурой, образующиеся в системах AIV-BV-Te (AIV-Ge, Sn, Pb; BV-Sb, Bi), а также соединения типовTlBVX2 (X-Se, Te) и BiTeГ (Г-галоген) [5-10].В то же время потенциальных кандидатов на роль ТИ намного больше. Например, согласно имеющимся литературным данным в бинарных системах BV-X кроме соединений типа BV2X3, существует гомологический ряд nBV2∙BV2X3 тетрадимотоподобных соединений, которые могут обладать свойствами ТИ. По данным ряда работ в тройных системах AIV-BV-Te также существуют аналогичные гомологические ряды тройных тетрадимитоподобных соединений – потенциальных ТИ, большинство представителей которых еще не изучены. Это связано, прежде всего, с тем, что получение указанных фаз в однородном состоянии, а тем более в виде совершенных монокристаллов сопряжено с большими трудностями.

В данной работе рассмотрены физико-химические аспекты поиска, синтеза и выращивания монокристаллов ТИ материалов на основе халькогенидов металлов. Особое внимание уделено анализу работ по фазовым диаграммам соответствующих систем и кристаллической структуре основных типов ТИ.

Показана целесообразность проведения систематических исследований фазовых равновесий в многокомпонентных халькогенидных системах на основе известных бинарных и тройных ТИ и необходимость пересмотра уже известных фазовых диаграмм бинарных и тройных систем, образующих гомологические ряды тетрадимитоподобных фаз для получения надежных картин фазовых равновесий.

В работе также представлены результаты комплексных исследований, проведенных в последние годы автором с сотрудниками, области физико-химического анализа ряда тройных и четверных систем, образующих ТИ фазы.

Литература

- Moore J.E. // Nature,2010, v.464, p.7286

- Еремеев C.B., Коротеев Ю.М., Чулков E.B. // Письма в ЖЭТФ,2010, т.91, с.419.

- Sumalay R., Meyerheim H.L., Ernst A. et al.// Phys. Rev. Lett., 2014, v.113, pp.116802.

- Nechaev A., Aguilera I., De Renzi V. et al. // Phys. Rev. B., 2015,v.91,pp.245123(8).

- Eremeev S.V., Landolt G., Menchikova T.E. et al. // Nature Commun., 2012, v.3, pp. 635.

- Okuda T.,Maegawa T., Ye M. et al. //Phys.Rev.Lett., 2013, v.111, p.205803-5

- Politano A., Caputo M., Nappini S. et al.// J.Phys.Chem.C, 2014, v.118, pp.21517.

- Еремеев С. В. , Коротеев Ю. М. , Чулков Е. В. // Письма в ЖЭТФ, 2010, т.91, с.664.

- Pielmeier F., Landolt G., Slomski B. et al. // New J. Phys., 2015, v.17, pp. 023067

- Landolt G., Eremeev S.V., Koroteev Y.M. et al. // Phys. Rev.Lett. 2012. v.109. pp.116403(9).