PAGE  
1.

РЕФЕРАТ

к заявке: «Композиционный катодный материал»

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано для производства катодного материала литий-ионных аккумуляторных батарей для питания портативной электроники, электроинструмента, электротранспорта. Предложен композиционный катодный материал, состоящий из механической смеси нанокристаллов фосфата лития-железа (LiFePO4) и фосфата со структурой Насикон, а именно: либо двойного  фосфата  состава LixM2(PO4)3, где: x = 1 для M = TiIV, ZrIV; x =3 для M= InIII, CrIII, FeIII; либо сложного фосфата состава Li1+yMIV2‑yMIIIy(PO4)3, где: y = 0.001 ÷ 1.999; MIV = TiIV, ZrIV; MIII = InIII, CrIII, FeIII; при этом смесь покрыта углеродом при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
фосфат лития-железа


  

 82÷98
фосфат со структурой Насикон


   1÷15
углерод






   1÷ 6,
причем размер кристаллов фосфата лития-железа составляет от 20 до 100 нм,  размер кристаллов фосфата со структурой Насикон составляет от 20 до 200 нм, толщина углеродного покрытия составляет от 1 до 5 нм. Композиционный материал позволяет значительно повысить концентрацию дефектов на границе раздела фаз и увеличить его ионную проводимость. Предложенный катодный материал имеет высокую электрохимическую емкость при малых и больших (до 10С) скоростях разряда по сравнению с известными аналогами и прототипом. 
1 н.з.п.ф-лы, илл. 4, таб. 1, пр. 7.

PAGE  

