РЕФЕРАТ

к заявке: «Композиционная ионообменная мембрана»
Изобретение относится к технологии изготовления композиционных ионообменных мембран, обладающих свойством селективности сорбции или переноса нитрат-аниона, и может быть использовано для устройств очистки воды, концентрирования, разделения ионов, в том числе методом электродиализа. Предложена композиционная ионообменная мембрана, характеризующаяся повышенной подвижностью нитрат-анионов и повышенной константой ионного обмена по отношению к нитрат-аниону, состоящая из ионообменной матрицы, объемно модифицированной наночастицами оксида церия с содержанием 0,1÷4,0 мас.%, либо градиентно модифицированной наночастицами оксида церия с содержанием по толщине от 0,01 мас.% до 12,0 мас.%. В качестве ионообменной матрицы может использоваться гетерогенная матрица, содержащая инертное связующее. Модифицированная ионообменная матрица может также быть нанесена на дополнительную ионообменную мембрану. Изобретение позволяет обеспечить возможность использования заявленных мембран для процессов очистки различного рода растворов, в том числе жидких продуктов питания от нитрат-анионов.

1 н.з. и 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 4 пр.

