Реферат к заявке

Реагентные индикаторные трубки на основе хромогенных дисперсных кремнеземов

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно, к химическим индикаторам на твердофазных носителях и может быть использовано для экспрессного определения металлов в водных средах и бензинах с помощью реагентных индикаторных трубок на основе хромогенных дисперсных кремнеземов, отличающиеся тем, что в качестве наполнителя содержат хромогенные ионообменные дисперсные кремнеземы с ковалентно привитыми гидразонами I–III или формазанами IV–XIV. Приведены общие структурные формулы гидразонов и формазанов. Технический результат изобретения – индикаторные трубки с ковалентно прививитыми реагентами в наполнителе  позволяют повысить чувствительность и избирательность определения микроколичеств ионов металлов в водных средах и бензинах. 3 табл., 4 фиг, 14 пр.
