PAGE  

Реферат

к заявке: «Способ получения наноструктурированной карбидокремниевой керамики»

Изобретение относится к неорганической химии, конкретно к получению карбидокремниевых материалов и изделий. Получаемая SiC-керамика может быть применена в качестве теплозащитных, химически и эрозионностойких материалов, используемых, в основном, для создания авиационной и ракетной техники, носителей с развитой поверхностью катализаторов гетерогенного катализа, материалов химической сенсорики, карбидокремниевых фильтров для фильтрации потоков раскаленных газов и расплавов, а также в технологиях атомной энергетики, в химической и нефтехимической промышленности. Получают наноструктурированную карбидокремниевую керамику, для чего готовят раствор фенолформальдегидной смолы с массовым содержанием углерода от 5 до 40 % в органическом растворителе или смеси органических растворителей с тетраэтоксисиланом с концентрацией от 1·10-3 до 2 моль/л и кислотным катализатором гидролиза тетраэтоксисилана, в котором проводят гидролиз тетраэтоксисилана при температуре 0(95(С гидролизующими растворами, представляющими собой либо воду, либо органический растворитель или смесь растворителей, содержащих воду, с образованием геля, затем осуществляют сушку полученного геля при температуре 0÷250ºС и давлении 1(10‑4÷1 атм до прекращения изменения массы, после чего осуществляют карбонизацию ксерогелей термической обработкой при температуре от 400 до 1000(С в течение 0,5÷12 часов либо в инертной атмосфере, либо при пониженном давлении, с образованием высокодисперсной химически активной стартовой смеси SiO2-C, из которой далее формуют керамику искровым плазменным спеканием при температуре от 1300 до 2200(С и давлении 3,5÷6 кН в течение от 3 до 120 мин в условиях динамического вакуума или в инертной среде, после чего избыточный углерод выжигают на воздухе при температурах 350÷800(С. Получают наноструктурированную карбидокремниевую керамику, характеризующуюся отсутствием посторонних фаз. 
1 н. з. и 3 з.п. ф-лы, 4 фиг., 3 пр.
