ФОРМИРОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ НАНОСПЛАВОВ И ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ ИЗ ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПАЛЛАДИЯ
Храмов Е.В. (НИЦ «Курчатовский Институт)

Процессы разложения ряда биметаллических(Pd-Zn, Pd-Ag, Pd-Pt, Pd-Eu) ацетатных комплексов, синтезированных в ИОНХ РАН, были исследованы на экспериментальной станции «Структурное материаловедение» (СТМ) Курчатовского Источника Синхротронного Излученияпри помощи комбинации рентгеновских методов XAFSи XRDв режиме insitu. Для каждого из исследованных комплексов определена последовательность химических и фазовых превращений в процессе термораспада. Для комплексов Pd-Zn, Pd-Ag иPd-Pt охарактеризованы полученные частицы металла, в случае Pd-Zn– определена температурная зависимость размера ОКР синтезируемых частиц интерметаллида. В случае комплекса Pd-Euобнаружен новый эффект - обратимый переход Eu3+(Eu2+, обусловленный восстановительным действием промежуточно образующегося гидрида палладия.
По результатам исследований для защиты в ИОНХ РАН докладчиком подготовлена кандидатская диссертация. 
