Захаров В. Н.

(Химический факультет МГУ)

Синтез и свойства нанокремния, стабилизированного лигандами.


Работа посвящена разработке новых способов синтеза дисперсий нанокремния, стабилизированных органическими лигандами различной природы, и исследованию морфологии наночастиц, люминесцентных свойств нанокремния, изучению лигандного покрытия поверхности наночастиц и его влияния на свойства нанокремния. Полученные в ходе выполнения работы результаты указывают на возможность регулирования размера наночастиц в диапазоне 1-12 нм, а также возможность получения плоских нанокристаллов кремния, функционализированных перфторфенилом. Продемонстрирована возможность синтеза квантовых структур нанокремния, стабилизированных NHC и органическими лигандами различной природы: бутильными, фенильными, перфторбутильными и перфторфенильными, исследована их фотолюминесценция и катодолюминесценция.
